许昌市产品质量检验检测与研究中心

新型墙体材料（砖和砌块）产品质量

监督抽查实施细则

JXZ 05 19-2026

- 范围

本细则适用于 2026年度许昌市市场监督管理局委托的监督抽查任务，检查产品范围为新型墙体材料（砖和砌块）。

- 抽样

  - 抽样方法

监督抽查的样品必须在受检单位、生产线末端或成品仓库并经受检单位检验合格的产品中随机抽取。

  - 抽样基数

在生产领域抽样时，同型号的砖产品作为一批，抽样基数不少于 30000 块。

  - 抽样数量

表1 样品抽取数量

| 序号 | 检验标准 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 11968-2020 | 蒸压加气混凝土砌块 | 20块（检验用样品15块，备用样品5块） |
| 2 | JC/T 239-2014 | 蒸压粉煤灰砖 | 100块（检验用样品50块，备用样品50块） |
| 3 | GB/T 13544-2011 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 40块（检验用样品30块，备用样品10块） |
| 4 | GB/T 13545-2014 | 烧结空心砖和空心砌块 | 40块（检验用样品30块，备用样品10块） |
| 5 | GB/T 25779-2010 | 承重混凝土多孔砖 | 40块（检验用样品30块，备用样品10块） |
| 6 | GB/T 5101-2017 | 烧结普通砖 | 40块（检验用样品30块，备用样品10块） |

  - 样品单

应按照有关规定填写抽样单，并记录被抽查企业相关信息。

- 检验依据

表2 执行GB/T 11968-2020标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度级别 | GB/T 11968-2020/6.3 | GB/T11968-2020/7.2 |
| 2 | 干密度 | GB/T 11968-2020/6.3 | GB/T11968-2020/7.2 |
| 3 | 抗冻性 | GB/T 11968-2020/7.4 | GB/T11968-2020/6 |

表3 执行JC/T 239-2014标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度级别 | JC/T 239-2014/6.2 | JC/T239-2014/7.2 |
| 2 | 抗冻性 | JC/T 239-2014/6.3 | GB/T4111-2013/12 |

表4 执行GB/T13544-2011标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T13544-2011/5.3 | GB/T2542-2012/9 |
| 2 | 强度等级 | GB/T13544-2011/5.4 | GB/T13544-2011/6.4 |
| 3 | 孔型孔结构及孔洞率 | GB/T13544-2011/5.5 | GB/T13544-2011/6.5 GB/T2542-2012/13 |

表5 执行GB/T13545-2014标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T13545-2014/6.3 | GB/T2542-2012/7 |
| 2 | 密度等级 | GB/T13545-2014/6.4 | GB/T2542-2012/9 |
| 3 | 孔洞排列及其结构 | GB/T13545-2014/6.4 | GB/T2542-2012/13 |

表6 执行GB/T25779-2010标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔洞率 | GB/T25779-2010/7.3 | GB/T4111-2013/7 |
| 2 | 强度等级 | GB/T25779-2010/7.5 | GB/T25779-2010/7.5 |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T25779-2010/7.6 | GB/T4111-2013/8 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T25779-2010/7.8 | GB/T4111-2013/12 |

表7 执行GB/T 5101-2017标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 5101-2017/6.3 | GB/T 5101-2017/7.3 |
| 2 | 冻融试验 | GB/T 5101-2017/6.4 | GB/T 5101-2017/7.4 |

样品执行涉及上述GB/T 11968-2020、JC/T 239-2014、GB/T13544-2011、GB/T13545-2014、GB/T25779-2010、GB/T 5101-2017等技术参数和检验方法的企业标准。企业标准中如仅提供涉及上述标准技术参数，未涉及检验方法的，参照上述标准中对应检验方法。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4  判定规则

4.1 依据标准

GB/T 11968-2020蒸压加气混凝土砌块

JC/T 239-2014蒸压粉煤灰砖

GB/T13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T13545-2014 烧结空心砖和空心砌块

GB/T25779-2010 承重混凝土多孔砖

GB/T 5101-2017 烧结普通砖

现行有效的企业标准及产品质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品检验的质量要求判定。

若被检产品的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品检验的质量要求判定。

若被检产品的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

异议处理复检

对不合格项目复检时，具备复检条件的，在原样上进行复检，当复检结果不合格， 维持原检验结果不变；当复检结果合格，以复检结果为准，复检结论为最终结论。

许昌市产品质量检验检测与研究中心

2026年8月